**EVB 50**

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh:** | Elektroda |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Normy:** | | | |
|  | Norma | Číslo | Označení |
|  | AWS | A 5.1 | E 7018 |
|  | DIN | 1913 | E 51 54 B 10 |
|  | EN | 499 | E 42 4 B 32 H 5 |
|  | ISO | 2560 | E 51 5 B 120 26 2 H |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Certifikace/klasifikace:** | | |
|  | ABS | 3HH, 3Y |
|  | BV | 3YHH |
|  | CR | 3YHH |
|  | DB |  |
|  | DnV | 3YH10 |
|  | GL | 4YH10 |
|  | LRS | 3/3YH |
|  | PRS | 3H10, 3YH10 |
|  | RINA | E52 4 HH |
|  | SZU |  |
|  | TUV |  |
|  | UDT |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Poloha svařování:** |  |
|  | C:\Documents and Settings\Admin\Plocha\vystup5_1.bmp |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fyzikální hodnoty:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obal/náplň | bázický |
|  | Výtěžnost [%] | 180 |
|  | Teplota sušení | 400/1h |
|  | Difuzní vodík | < 5 ml/100 g svarového kovu |
|  | Svařovací proud | C:\Documents and Settings\Admin\Plocha\vystup5_2.bmp |

|  |  |
| --- | --- |
| **Použití pro:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nelegované |

|  |
| --- |
| **Typické chemické složení v %:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | 0.08 | Si | 0.60 | Mn | 1.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  |  |  | | --- | | **Typické mechanické hodnoty:** |  |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Teplota | [°C] | -40 | -20 | 20 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Rm | [MPa] |  |  | 510-610 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Rp02 | [MPa] |  |  | > 440 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | A5 | [%] |  |  | > 24 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | KV | [J] | > 47 | > 47 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | **Rozměry a balení:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Průměr [mm] | Délka [mm] | Balení | Hmotn. balení [kg] | [ks] v balení | Hmotn. 1 kusu [g] | Hmotn. 1000 ks [kq] | Krabiček /kartón [ks] | Hmotn. kartónu [kg] | Objednací číslo |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2.00 | 300 | pouzdro | 3.40 |  |  |  | 5 | 17 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2.50 | 300 | pouzdro | 3.40 | 171 |  | 19.8 | 5 | 17 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 3.25 | 350 | pouzdro | 4.00 | 109 |  | 36.4 | 5 | 20 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 4.00 | 450 | pouzdro | 5.40 | 80 |  | 66.7 | 5 | 27 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 5.00 | 450 | pouzdro | 5.40 | 52 |  | 101.9 | 5 | 27 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 6.00 | 450 | pouzdro | 5.40 | 36 |  | 150 | 5 | 27 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 8.00 | 450 | pouzdro | 5.40 |  |  |  | 5 | 27 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | **Použití:** |  |  |  | | --- | --- | |  | Bazická elektroda s vynikající svařovací charakteristikou, doporučena pro svařování konstrukčních ocelí a ocelí na odlitky s mezí pevnosti v tahu do 610 N/mm2 a jemnozrnných ocelí se zvýšenou mezí kluzu. | |  |  | |  |  | |  | Způsobilost: MRS, SZ | |  |  | |  |  |  |  | | --- | | **Poznámka výrobce:** |  |  |  | | --- | --- | |  | Tuto elektrodu je možno dodat v průměrech 2.00, 2.50 a 3.25 mm v | |  | "hobby" balení po 0,80 kg | | |