**RUTILEN 1000 S**

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh:** | Elektroda |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Normy:** | | | |
|  | Norma | Číslo | Označení |
|  | AWS | A 5.1 | E 6013 |
|  | DIN | 1913 | E 51 22 RR(C) 5 |
|  | EN | 499 | E 42 0 RC 11 |
|  | ISO | 2560 | E 51 2 RR 12 |
|  | JUS | C.H3.011 | E 51 2 RR 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Certifikace/klasifikace:** | | |
|  | DB |  |
|  | TUV |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Poloha svařování:** |  |
|  | C:\Documents and Settings\Admin\Plocha\Jesenice\RUTILEN 1000S_1.bmp |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fyzikální hodnoty:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obal/náplň | rutilový-celulózový |
|  | Teplota sušení | 140 °C/1h |
|  | Svařovací proud | C:\Documents and Settings\Admin\Plocha\Jesenice\RUTILEN 1000S_2.bmp |

|  |  |
| --- | --- |
| **Použití pro:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nízkolegované |
|  | Opravy a renovace |

|  |
| --- |
| **Typické chemické složení v %:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | 0.08 | Si | 0.40 | Mn | 0.60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  |  |  | | --- | | **Typické mechanické hodnoty:** |  |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Teplota | [°C] | 0 | 20 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Rm | [MPa] |  | 510 - 610 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Rp02 | [MPa] |  | > 420 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | A5 | [%] |  | > 22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | KV | [J] | > 47 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | **Rozměry a balení:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Průměr [mm] | Délka [mm] | Balení | Hmotn. balení [kg] | [ks] v balení | Hmotn. 1 kusu [g] | Hmotn. 1000 ks [kq] | Krabiček /kartón [ks] | Hmotn. kartónu [kg] | Objednací číslo | \*) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2.00 | 300 | pouzdro | 4.00 |  |  |  | 5 | 20 |  | C | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2.50 | 350 | pouzdro | 4.40 |  |  |  | 5 | 22 |  | C | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 3.25 | 350 | pouzdro | 4.00 |  |  |  | 5 | 20 |  | C | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 4.00 | 350 | pouzdro | 4.00 |  |  |  | 5 | 20 |  | C | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 5.00 | 450 | pouzdro | 5.40 |  |  |  | 5 | 27 |  | C | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | **Použití:** |  |  |  | | --- | --- | |  | Silně obalená rutil-celulózová elektroda pro svařování nízkolegovaných ocelí. | |  | Vhodná také pro svařování konstrukcí, v údržbě a opravách součástek. | |  |  | |  |  | |  |  | | |