**INOX R 22/12/3 Fe**

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh:** | Elektroda |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Normy:** | | | |
|  | Norma | Číslo | Označení |
|  | AWS | A 5.4 | E 309 Mo 16 |
|  | DIN | 8556 |  |
|  | ISO | 3581 | E 23 12 2 R 160 33X |
|  | JUS | C.H3.017 | E 23 12 2 R 160 33Y |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Poloha svařování:** |  |
|  | C:\Documents and Settings\Admin\Plocha\Jesenice\INOX R 22 12 3 Fe_1.bmp |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fyzikální hodnoty:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obal/náplň | rutilový |
|  | Výtěžnost [%] | 160 |
|  | Teplota sušení | 300 °C/2h |
|  | Svařovací proud | C:\Documents and Settings\Admin\Plocha\Jesenice\INOX R 22 12 3 Fe_2.bmp |

|  |  |
| --- | --- |
| **Použití pro:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vysokolegované |

|  |
| --- |
| **Typické chemické složení v %:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | 0.05 | Si | 0.70 | Mn | 0.70 | Cr | 22.0 | Ni | 12.0 |  |
|  | Mo | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  |  |  | | --- | | **Typické mechanické hodnoty:** |  |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Teplota | [°C] | 20 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Rm | [MPa] | >550 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Rp02 | [MPa] | > 400 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | A5 | [%] | > 30 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | KV | [J] | > 40 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | **Rozměry a balení:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Průměr [mm] | Délka [mm] | Balení | Hmotn. balení [kg] | [ks] v balení | Hmotn. 1 kusu [g] | Hmotn. 1000 ks [kq] | Krabiček /kartón [ks] | Hmotn. kartónu [kg] |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 1.60 | 250 | pouzdro | 3.50 | 407 |  | 8.6 | 5 | 17.5 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2.00 | 300 | pouzdro | 4.00 | 250 |  | 16 | 4 | 16 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2.50 | 300 | pouzdro | 4.00 | 154 |  | 26 | 4 | 16 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 3.25 | 350 | pouzdro | 4.50 | 89 |  | 50.6 | 4 | 18 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 4.00 | 450 | pouzdro | 5.20 | 54 |  | 96.3 | 4 | 18 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 5.00 | 450 | pouzdro | 5.20 | 32 |  | 162.5 | 5 | 26 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | **Použití:** |  |  |  | | --- | --- | |  | Austeniticko-feritická rutilová elektroda s legujícím obalem pro svařování austenitických a žáruvzdorných ocelí a ocelí na odlitky. Elektroda je vhodná pro svařování rozdílných ocelí,  tak jako podkladová vrstva na vytvoření nerezového povlaku na nelegovaných ocelích. | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |