**EVB 2 CrMo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh:** | Elektroda |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Normy:** | | | |
|  | Norma | Číslo | Označení |
|  | AWS | A 5.5 | E 90 18 B3 |
|  | DIN | 8575 | E CrMo 2 B 20+ |
|  | EN | 1599 | E CrMo 2 B 42 |
|  | ISO | 3580 | E 2 CrMo B 26 |
|  | JUS | C.H3.015 | E 2 CrMo B 26 2 H |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Certifikace/klasifikace:** | | |
|  | CR |  |
|  | UDT |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Poloha svařování:** |  |
|  | C:\Documents and Settings\Admin\Plocha\Jesenice\EVB 2 CrMo_1.bmp |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fyzikální hodnoty:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obal/náplň | bázický |
|  | Teplota sušení | 400/1h |
|  | Difuzní vodík | < 5 ml/100 g svarového kovu |
|  | Svařovací proud | C:\Documents and Settings\Admin\Plocha\Jesenice\EVB 2 CrMo_2.bmp |

|  |  |
| --- | --- |
| **Použití pro:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nízkolegované |
|  | Žáropevné |

|  |
| --- |
| **Typické chemické složení v %:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | 0.08 | Si | 0.45 | Mn | 0.70 | Cr | 2.40 | Mo | 1.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  |  |  | | --- | | **Typické mechanické hodnoty:** |  |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Teplota | [°C] | 20 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Rm | [MPa] | 620 - 720 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Rp02 | [MPa] | > 520 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | A5 | [%] | > 18 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | KV | [J] | > 95 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | **Rozměry a balení:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Průměr [mm] | Délka [mm] | Balení | Hmotn. balení [kg] | [ks] v balení | Hmotn. 1 kusu [g] | Hmotn. 1000 ks [kq] | Krabiček /kartón [ks] | Hmotn. kartónu [kg] |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2.50 | 300 | pouzdro | 3.40 | 173 |  | 19.8 | 5 | 17 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 3.25 | 350 | pouzdro | 4.00 | 110 |  | 36.4 | 5 | 20 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 4.00 | 450 | pouzdro | 5.40 | 81 |  | 66.7 | 5 | 27 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 5.00 | 450 | pouzdro | 5.40 | 53 |  | 101.9 | 5 | 27 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 6.00 | 450 | pouzdro | 5.40 | 36 |  | 150 | 5 | 27 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | **Tepelné zpracování:** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Žíhání | 760 °C/40 min | |  | Chládnutí | 400°C/pec, vzduch |  |  | | --- | | **Použití:** |  |  |  | | --- | --- | |  | Bazická elektroda legovaná Cr a Mo pro svařování ocelí odolných tečení a ocelí na odlitky, pracující do teplot 600 °C, nebo podobných ocelí, zušlechťovaných pro cementaci a nitridaci. | |  |  | |  | Způsobilost: SZ | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |