**EVB 2 CrMo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh:** | Elektroda |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Normy:** |
|   | Norma | Číslo | Označení |
|   | AWS | A 5.5 | E 90 18 B3 |
|   | DIN | 8575 | E CrMo 2 B 20+ |
|   | EN | 1599 | E CrMo 2 B 42 |
|   | ISO | 3580 | E 2 CrMo B 26 |
|   | JUS | C.H3.015 | E 2 CrMo B 26 2 H |

|  |
| --- |
| **Certifikace/klasifikace:** |
|   | CR |  |
|   | UDT |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Poloha svařování:** |   |
|   | C:\Documents and Settings\Admin\Plocha\Jesenice\EVB 2 CrMo_1.bmp |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fyzikální hodnoty:** |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Obal/náplň | bázický |
|   | Teplota sušení | 400/1h |
|   | Difuzní vodík | < 5 ml/100 g svarového kovu |
|   | Svařovací proud | C:\Documents and Settings\Admin\Plocha\Jesenice\EVB 2 CrMo_2.bmp |

|  |  |
| --- | --- |
| **Použití pro:** |   |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Nízkolegované |
|   | Žáropevné |

|  |
| --- |
| **Typické chemické složení v %:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | C | 0.08 | Si | 0.45 | Mn | 0.70 | Cr | 2.40 | Mo | 1.00 |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Typické mechanické hodnoty:** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Teplota | [°C] | 20 |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Rm | [MPa] | 620 - 720 |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Rp02 | [MPa] | > 520 |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | A5 | [%] | > 18 |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | KV | [J] | > 95 |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Rozměry a balení:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Průměr [mm] | Délka [mm] | Balení | Hmotn. balení [kg] | [ks] v balení | Hmotn. 1 kusu [g] | Hmotn. 1000 ks [kq] | Krabiček /kartón [ks] | Hmotn. kartónu [kg] |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 2.50 | 300 | pouzdro | 3.40 | 173 |   | 19.8 | 5 | 17 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 3.25 | 350 | pouzdro | 4.00 | 110 |   | 36.4 | 5 | 20 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 4.00 | 450 | pouzdro | 5.40 | 81 |   | 66.7 | 5 | 27 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 5.00 | 450 | pouzdro | 5.40 | 53 |   | 101.9 | 5 | 27 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 6.00 | 450 | pouzdro | 5.40 | 36 |   | 150 | 5 | 27 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Tepelné zpracování:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Žíhání | 760 °C/40 min |
|   | Chládnutí | 400°C/pec, vzduch |

|  |
| --- |
| **Použití:** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Bazická elektroda legovaná Cr a Mo pro svařování ocelí odolných tečení a ocelí na odlitky, pracující do teplot 600 °C, nebo podobných ocelí, zušlechťovaných pro cementaci a nitridaci. |
|   |  |
|   | Způsobilost: SZ |
|   |  |
|   |  |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |