**INOX B 70/15**

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh:** | Elektroda |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Normy:** | | | |
|  | Norma | Číslo | Označení |
|  | AWS | A 5.11 | E NiCrFe 3 |
|  | DIN | 1736 | EL NiCr 15 FeMn |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Poloha svařování:** |  |
|  | C:\Documents and Settings\Admin\Plocha\Jesenice\INOX B 70 15_1.bmp |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fyzikální hodnoty:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tvrdost (1.vrstva) | 178-220 HV |
|  | Obal/náplň | bázický |
|  | Teplota sušení | 250-300 °C/2h |
|  | Svařovací proud | C:\Documents and Settings\Admin\Plocha\Jesenice\INOX B 70 15_2.bmp |

|  |  |
| --- | --- |
| **Použití pro:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Žáropevné |
|  | Vysokolegované |
|  | Ni slitiny |

|  |
| --- |
| **Typické chemické složení v %:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | 0.06 | Si | 0.50 | Mn | 6.50 | Cr | 15.0 | Ni | Zb. |  |
|  | Mo | 1.50 | Fe | 7.00 | Nb | 2.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  |  |  | | --- | | **Typické mechanické hodnoty:** |  |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Teplota | [°C] | -196 | 20 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Rm | [MPa] |  | 620 - 720 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Rp02 | [MPa] |  | > 390 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | A5 | [%] |  | > 30 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | KV | [J] | > 60 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | **Rozměry a balení:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Průměr [mm] | Délka [mm] | Balení | Hmotn. balení [kg] | [ks] v balení | Hmotn. 1 kusu [g] | Hmotn. 1000 ks [kq] | Krabiček /kartón [ks] | Hmotn. kartónu [kg] |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2.50 | 300 | pouzdro | 3.50 | 153 |  | 22.9 | 4 | 14 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 3.25 | 350 | pouzdro | 4.50 | 104 |  | 43.4 | 4 | 18 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 4.00 | 350 | pouzdro | 4.50 | 65 |  | 69.8 | 4 | 18 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 5.00 | 350 | pouzdro | 5.50 | 63 |  | 88 | 4 | 22 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | **Použití:** |  |  |  | | --- | --- | |  | Speciální bazická obalovaná elektroda s austenitickou strukturou na bázi Ni. Používá se pro svařování v průmyslu s nízkými teplotami a v jaderném strojírenství, pracujících v teplotním rozmezí-196 °C až +600 °C. Elektroda je odolná proti tvorbě okují až do 1200 °C (S-free atmosféra), dále je odolná proti teplotním šokům u plně austenitických ocelí, vysoce odolná proti horkým trhlinám a korozi při vysokých teplotách. Tvrdost návaru 178-220 HV. Doporučen předehřev v závislosti na základním materiálu, mezihousenková teplota 125-150 °C. | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | |